-++-

ICS××。×××。××

× ××

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T 284—××××

结构加固修复用玻璃纤维布

Glass fiber sheet for strengthening and restoring structures

（征求意见稿）

2018-××-××发布

2018-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前     言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JG/T 284-2010《结构加固修复用玻璃纤维布》，与JG/T 284-2010相比主要技术变化如下：

——修改了结构加固用玻璃纤维布复合材料力学性能（见5.4）；

——修改了进行型式检验的情况（见7.1.2）。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑维护加固与房地产标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中冶建筑研究总院有限公司。

本标准参加起草单位：上海大学，西南科技大学，华侨大学，长安大学、南京海拓复合材料有限责任公司，安徽梦谷纤维材料科技有限公司，中建二局第三建筑工程有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JG/T 284-2010

结构加固修复用玻璃纤维布

  - 范围

本标准规定了结构加固用玻璃纤维布的术语和定义、规格和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于混凝土结构、木结构、砌体结构和桥梁结构等加固修复用玻璃纤维布。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3354  定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法

  - 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件。

3.1

结构加固用玻璃纤维布   restoring glass fiber sheet

由单向连续玻璃纤维组成、未经树脂浸渍固化的布状玻璃纤维制品。

3.2

结构结构用玻璃纤维布计算厚度   nominal thickness of restoring glass fiber sheet

实测的单位面积质量除以玻璃纤维密度而得到的厚度值。

  - 规格和标记

4.1 规格

玻璃纤维布按纤维布单位面积质量分为300 g/m2、450 g/m2、600 g/m2和900 g/m2等规格。

4.2 标记

玻璃纤维布的标记按产品代号、单位面积质量规格和宽度规格顺序编写。

—        —

玻璃纤维布宽度，cm

单位面积质量，g/m2

产品代号：RGFS

示例: 单位面积质量为450 g/m2，宽度为50 cm的玻璃纤维布的型号：RGFS-450-50。

  - 要求

5.1原材料

玻璃纤维布应采用符合标准的S玻璃纤维或E玻璃纤维编织而成。

5.2外观及尺寸偏差

5.2.1 外观应均一、整齐，表面干净，不得有夹杂物、灰尘和其他污染物，不得有破洞。

5.2.2 缺纬、脱纬现象每100m不得多于3处。

5.2.3 断经现象，每100m不得多于3处。

5.2.4 纤维排列均匀，不得有歪斜、起皱现象。

5.2.5 尺寸偏差应符合表1规定。

表1　 玻璃纤维布尺寸偏差      　                 单位为毫米

| 项 目 | 长 度 | 宽 度 |
| --- | --- | --- |
| 指 标 | 0~50 | 0~3 |

5.3玻璃纤维布单位面积质量

玻璃纤维布单位面积质量不应小于产品说明中的数值，允许偏差+5%。

5.4力学性能

结构加固用玻璃纤维布复合材料力学性能应符合表2的规定。

表2    结构加固用玻璃纤维布复合材料力学性能

| 项 目 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度标准值/MPa | ≥1500 | ≥2500 |
| 弹性模量/GPa | ≥75 | ≥80 |
| 伸长率/% | ≥2.0 | ≥2.3 |
| 注：拉伸强度标准值按95%的保证率取值，即拉伸强度标准值等于拉伸强度平均值减去1.645倍的标准差 |  |  |

  - 试验方法

6.1 外观

在正常（光）照度下，距离0.5m，目测和钢直尺检验。

6.2 尺寸偏差

长度测量采用精度1mm的尺，测量3次，取算术平均值；宽度测量采用精度0.5mm的尺，任意取3处测量，取算术平均值。

6.3 玻璃纤维布单位面积质量

在距端头及边缘40mm以上处裁下三块100mm×100mm玻璃纤维布方形试样，边长测量精确到0.5mm。质量称量精确到0.01g。单位面积质量按式（1）计算：

ρ＝(W1—W2) /0.01………………………………………（1）

式中：

ρ——玻璃纤维布单位面积质量，g/m2

W1——方形试样的质量，g；

W2——试样中固定线的质量，g。

6.4 拉伸强度、弹性模量和伸长率

按GB/T 3354的规定进行。其中，试件宽度为15mm，玻璃纤维布的截面面积取玻璃纤维布的计算厚度与试样宽度的乘积，玻璃纤维布复合材料的试样制备应符合附录A的规定。

  - 检验规则

7.1 检验分类

分出厂检验和型式检验。

7.1.1出厂检验

生产厂按本标准的规定，对每批产品进行外观、尺寸偏差、单位面积质量和拉伸强度的检验。

7.1.2型式检验

在下列情况之一时，应按第5章要求项目进行型式检验：

a)  正式投产前的试制定型检验；

b)  正式生产后，如材料、工艺、设备有较大改变；

c)  正常生产后，每一年不少于一次；

d)  连续停产半年及以上后恢复生产；

e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异

7.2 组批、抽样和判定规则

7.2.1 组批

以相同规格、相同材料、相同工艺，稳定连续生产的玻璃纤维布以5000m2为一批，不足5000m2时，按一批计。

7.2.2 抽样

7.2.2.1 尺寸偏差和外观检验采用一次随机抽样，样本数各为6。

7.2.2.2 玻璃纤维布单位面积质量的检验采用一次随机抽样，样本数为6。

7.2.2.3 力学性能采用二次随机抽样，样本数各为6。

7.2.3 判定规则

7.2.3.1  对于一次抽样，所抽样本全部符合要求或仅有一个不符合要求时则判该批为合格；否则判定该批不合格。

7.2.3.2  对于采用二次抽样，第一次所抽样本中全部符合要求则判定该批为合格。如有2个或2个以上不符合要求则判该批不合格。当有1个试样不符合要求时则进行第二次抽样，如两次抽样不符合要求的样本总数为1时则判该批合格，否则判定该批不合格。

  - 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

产品包装上应清楚标明下列内容：

a) 制造企业名称、地址；

b) 产品名称、牌号和规格；

c) 产品标记、商标；

d) 生产日期、批号及保质期；

e) 产品的数量；

f) 贮存和运输注意事项；

g) 配套的树脂及要求。

8.2 包装

玻璃纤维布应在硬质卷芯上卷紧包装，包装玻璃纤维布时卷芯直径不宜小于76mm。

8.3运输

运输车辆以及堆放处必须有防雨、防潮设施。装卸车时不可损伤包装，应避免日光直射和雨淋、浸水。

8.4贮存

应贮存在室内干燥通风处，避免火种，隔离热源。

附  录  A

（规范性附录）

玻璃纤维布拉伸性能试样制备方法

A.1 应采用与玻璃纤维布配套的树脂制备试样。

A.2 玻璃纤维布试件的制备

A.2.1 裁布：在距端头及边缘40mm以上处，裁下250mm(顺纤维方向)×150mm玻璃纤维布一块，要求平整、不含有任何外观缺陷。试样采用1层玻璃纤维布，纤维方向应与拉力方向一致。

A.2.2 涂浸渍树脂：将玻璃纤维布平铺在隔离纸上，用毛刷（滚刷）或平板（不带尖角）将浸渍树脂均匀涂抹在玻璃纤维布表面，盖上隔离纸，用玻璃棒辊压到浸渍树脂充分浸润到玻璃纤维布中为止。铺玻璃纤维布和涂浸渍树脂的过程中要保持玻璃纤维丝的平直，采用沿纤维方向由一端向另一端或从中间向两端辊压树脂的方法，使用平板刷树脂时，不得损伤玻璃纤维布。

A.2.3 试件切割：待浸渍树脂达到凝胶态后，按照图A.1用刀裁出规定尺寸的玻璃纤维布试件。由于玻璃纤维布涂浸渍树脂后易出现横向边缘附近的纤维束较密集，为保证试件单位宽度内所含纵向纤维束数大致相等，应将横向边缘附近的纤维舍弃（宽约20mm）。

A.3 加强片的制备

A.3.1加强片建议采用硬铝材料，厚度2mm以上；

A.3.2 按照图A.1将相应尺寸的铝片与玻璃纤维布试件粘接的一面打磨粗糙，以利于粘结。

A.3.3 加强片一端为直角，另一端制作出45度导角（如图A.1）。

A.4 加强片与试件的粘接

A.4.1 用溶剂（如丙酮）清洗加强片和已制好的玻璃纤维布试件的粘贴区域。

A.4.2 将加强片粘贴在纤维布试件上，压紧后水平放置，待树脂固化。

A.4.3 加强片应平行的粘贴在试件两侧，以免拉伸时加强片受力不均匀而脱落。

单位为毫米

1——加强片；

2——端部打磨；

3——玻璃纤维布。

图A.1   玻璃纤维布试样外观尺寸