附件：

黑龙江省推广使用建筑节能绿色技术及产品目录（2020年第一批）

| 序号 | 技术（产品）名称 | 技术（产品）依托单位 | 技术（产品）执行 标准 | 技术特点（关键性能指标） | 适用范围 | 推广有效 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用塑料窗 | 哈尔滨华加新型建材有限公司 | GB/T 28887-2012 | 气密性能：8级； 水密性能：4级； 抗风压性能：4.5kpa； 保温性能：≤1.32W/（m2·K）。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 2 | 预制混凝土箱涵 | 黑龙江省中信路桥材料有限公司 | JC/T 2456-2018 | 混凝土28天抗压强度：56.8MPa～46.5MPa； 混凝土抗渗等级：P10； 接头密封性能：0.1MPa恒压10minl，箱涵连接处无滴水。 外压荷载：裂缝荷载135KN/m； 破坏荷载＞194KN/m。 | 市政工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 3 | 铝木复合窗 | 哈尔滨纽纶德门窗有限公司 | GB/T29734.1-2013 | 气密性能：8级； 水密性能：5级； 抗风压性能：5.0kpa； 保温性能：1.3W/（m2·K）。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 4 | 喷涂岩棉外墙外保温系统 | 哈尔滨御普节能科技有限公司 | GB/T 26746-2011 | 燃烧性能：A级； 导热系数：0.037W/(m.K)； 吸水率：0.8%。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 5 | 混凝土路缘石 | 齐齐哈尔市方大新型建材有限公司 | JC/T 899-2016 | 产品掺加S95矿渣粉和Ⅱ级粉煤灰≥35%； 抗折强度：4.12MPa； 抗冻性质量损失0.2%。 | 市政工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 6 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 齐齐哈尔市方大新型建材有限公司 | GB/T15229-2011 | 产品掺加S95矿渣粉和Ⅱ级粉煤灰≥35%； 抗压强度：5.2MPa； D50抗冻性强度损失12.6%、质量损失1.0%。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 7 | 再生骨料透水砖 | 黑龙江新禹水泥制品有限公司 | CJ/T 400-2012 JC/T 945-2005 GB/T 25993-2010 | 再生砂用量≥20%； 抗压强度：43.1MPa； 抗折强度：4.54MPa。 | 市政工程（试点） | 自发布之日起两年内 |  |
| 8 | 再生骨料地面砖 | 黑龙江新禹水泥制品有限公司 | CJ/T 400-2012 JC/T 945-2005 | 再生砂用量≥20%； 抗压强度：42.2MPa； 抗折强度：4.57MPa。 | 市政工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 9 | 陶瓷路面砖 | 依安县中润瓷艺发展有限公司 | GB/T 26001-2010 | 采用低等级陶土80%以上； 抗压强度：56.5MPa； 抗冻性质量损失0.2%； 吸水率：6.3%； 放射性内照指数0.2、外照指数0.4。 | 市政工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 10 | 低辐射镀膜玻璃 | 中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司 | GB/T 18915.2-2013 | 可见光透射比：61.3%； 太阳能总透射比：62.1%； 6mm单层厚三玻单Low-E的U值为1.25W/（m2·K）。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 11 | 发泡水泥防火隔离带 | 鸡西市城子河区鼎立新型建筑材料厂 | JGJ289-2012 | 导热系数：0.052W/（m·K）； 垂直板面方向的抗拉强度：91kPa。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 12 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 鸡西市鸡冠区飞龙建筑保温材料厂 | GB/T10801.1-2002 GB/T29906-2013 | 压缩强度：116kPa； 表观密度：20.1kg/m3； 导热系数：0.035W/(m.K)。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 13 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 铁力市鑫浩建筑材料制造有限公司 | GB/T10801.1-2002 GB/T29906-2013 | 压缩强度：127kPa； 表观密度：23.2kg/m3； 导热系数：0.034W/(m.K)。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |
| 14 | STP真空绝热板 | 青岛科瑞新型环保材料集团有限公司 | DB23/T 2473-2019 JGJ/T 416-2017 | 燃烧性能：A级； 导热系数：0.007W/(m.K)； 垂直板面方向的抗拉强度：0.11MPa； 穿刺强度：27N； 表面吸水量：77g/m2。 | 建筑工程 | 自发布之日起两年内 |  |