**黑龙江省工程质量安全手册**

**实施细则**

市政基础设施工程实体质量控制 分册三

**黑龙江省住房和城乡建设厅 编**

二0二0年十月

**目 录**

3 市政基础设施工程实体质量控制 3

3.1 工程测量 3

3.2 混凝土结构工程 5

3.3 道路工程 10

3.4 排水工程 23

3.5 桥梁工程 32

3.6 综合管廊工程 46

3.7 城市管道工程 51

3.8 生活垃圾填埋处理工程 55

**3 市政基础设施工程实体质量控制**

**3.1 工程测量**

**3.1.1 平面控制测量质量控制要点**

1 平面控制网首级控制网的等级应根据工程规模、控制网的用途和精度要求确定。平面控制网的坐标系统应采用统一的高斯投影3°带平面直角坐标系统，且应满足测区内投影长度变形不大于2.5cm/km。

2 卫星定位测量控制点位应选在视野开阔，高度角在15°以上的范围内，应无障碍物。

3 导线测量控制点位应选在土质坚实、稳固可靠、便于保存的地方。

4 观测的角度和边长均应作为三角形网中的观测量参与平差计算。

**3.1.2 高程控制测量质量控制要点**

1 高程控制点间的距离，一般地区应为1～3km，厂区、城镇建筑区宜小于1km，但一个测区及周围至少应有3个高程控制点。

2 水准测量中应将水准点选在土质坚实、稳固可靠的地方或稳定的建筑物上，且便于寻找、保存和引测。

3 水准观测，应在标石埋设稳定后进行。两次观测高差相差超限时应重测。

**3.1.3 施工放线测量质量控制要点**

1 施工布桩、放线测量前应建立平面、高程控制网，依实地情况埋设牢固、通视良好。道路施工放线采用的经纬仪等级不应低于DJ6级。

2 城镇道路高程测量视线长宜控制在50～80m，水准测量应采用DS3及以上等级的水准仪施测。

3 城镇道路控制测量采用DJ2级仪器时，角度应至少测一测回。采用DJ6级仪器时，角度应至少测两测回。距离测量应采用普通钢尺往返测一测回，用电磁波测距仪可单程测定。道路中心桩间距宜为10～20m。

**3.2 混凝土结构工程**

**3.2.1 混凝土模板等材料质量控制要点**

模板、支架和拱架所采用的钢材、胶合板、塑料板和其他材料应符合设计和规范要求。

**3.2.2 模板、支架和拱架的制作与安装质量控制要点**

1 模板、支架和拱架制作及安装时应稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施。

2 对安装完成的支架宜采用等载预压消除支架的非弹性变形，并观测支架顶面的沉落量。支架预压加载范围不应小于现浇混凝土结构物的实际投影面积。

3 浇筑混凝土和砌筑前，应对模板、支架和拱架进行检查和验收，合格后方可施工。

4预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除，底模应在结构建立预应力后拆除。

**3.2.3 模板、支架和拱架的拆除质量控制要点**

1 钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时进行拆除。

2 模板、支架的拆除应按设计要求的顺序进行，设计无规定时，应遵循先支后拆，后支先拆的顺序。

**3.2.4 钢筋的选材质量控制要点**

1 钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，确认合格后方可使用。

2 钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应由原设计单位作变更设计。

3 预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代。

**3.2.5 钢筋加工质量控制要点**

1 钢筋加工前应先调直，宜选用机械方法调直。

2 钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。

3 用HPB300钢筋制作的箍筋，其末端应做弯钩。

**3.2.6 钢筋安装质量控制要点**

1 构件或构件拐角处的钢筋交叉点应全部绑扎。

2 钢筋与模板之间应设置垫块。

3 钢筋的混凝土保护层厚度必须符合设计和规范要求。

**3.2.7 钢筋连接质量控制要点**

1 在同一根钢筋上宜少设接头，在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。

2 钢筋接头连接方式应符合设计要求，并应全数检查。

3 绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距，当钢筋受拉时应小于5d，且不得大于100㎜，当钢筋受压时应小于10d，且不得大于200㎜。

**3.2.8 各类混凝土所用原材料质量控制要点**

水泥、粗、细集料、拌合水、外加剂、掺合料均应符合现行国家和行业标准、规范的规定。

**3.2.9 混凝土施工质量控制要点**

1 混凝土运输过程中应采取防止发生离析、漏浆、泌水及坍落度损失等现象，不得在运输过程中任意加水。

2 在运输过程中洒落的混凝土严禁用于混凝土结构中。

3 混凝土宜一次连续浇筑，当不能一次连续浇筑时，可留设施工缝或后浇带分块浇筑。

**3.2.10 特殊混凝土施工质量控制要点**

1 抗冻混凝土应进行抗冻融性能试验。其抗冻等级指标应符合设计和相关现行标准、规范的规定。抗渗混凝土的抗渗等级应符合设计规定。

2 大体积混凝土应均匀分层、分段浇筑，并应在一天中气温较低时进行。其内表温差应符合设计要求，当设计无规定时不宜大于25℃。

3 大体积混凝土施工时应由施工单位编制相应的方案，经过总包单位技术部门审核后，报监理单位，经监理工程师审批后方可实施。

4 高性能混凝土配制时，应选用优质水泥和级配良好的优质集料，同时应掺加与水泥相匹配的高性能减水剂和优质掺合料。

5 防水混凝土所选用粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，用量宜为胶凝材料总量的20%～30%，硅粉用量宜为胶凝材料总量的2%～5%。防水混凝土的抗渗等级不小于P6。

6 水下混凝土的坍落度宜为180～220㎜。水泥的初凝时间，不宜小于是2.5h。细骨料宜采用中砂，混凝土配合比的含砂率宜采用0.4～0.5，水胶比宜采用0.5～0.6。水下混凝土拌合物应具有足够的流动性和良好的和易性。混凝土的配制强度应比设计强度提高10～20%。

**3.3 道路工程**

**3.3.1 路基填料质量控制要点**

1 路基填料必须进行含水率、界限含水率（液限、塑限、标准击实）和承载比（CBR）检验。

2 不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、建筑垃圾、冻土、有机土和生活垃圾土作为路基填料。强风化石料、崩解性岩石和盐化岩石不得直接用于路堤填筑。冬季施工路基填料不得含有冻土块。

3 路基填料的最小强度、最大粒径及压实度应符合相关要求。

**3.3.2 土方路基施工质量控制要点**

1 路基土方施工应合理修建临时排水沟以确保土路基不受水浸泡、冲刷损坏。施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动。

2 挖土时应自上向下分层开挖，严禁掏洞开挖。作业中断或作业后，开挖面应做成稳定边坡。

3 机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，机械开挖与管线边距离应符合相关的规定。

4 严禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业，需在其一侧作业时，应注意垂直及水平安全距离符合相关现行标准、规范的规定。

5 填土应分层进行，性质不同的填料，应分类、分层填筑，不得混填。

**3.3.3 石方路基施工质量控制要点**

1 石方开挖严禁采用峒式爆破，近边坡部分宜采用光面爆破或预裂爆破。

2 爆破法开挖石方必须进行爆破设计，编制爆破设计书或说明书，制定专项施工方案，经主管部门批准。爆破施工必须由取得专业技术资质的企业承担，爆破工应经技术培训持证上岗，现场必须设专人指挥。

3 填石路堤应分层填筑压实，路堤填料粒径应符合设计费规定，并不宜超过层厚的2/3。

**3.3.4 路基压实质量控制要点**

1 压实应遵循先轻后重，先静后振，先低后高，先慢后快，碾压应自路基边缘向中央进行，以及轮迹重叠等原则。

2 压实应在土壤含水量接近最佳含水量时进行，如出现回弹应采用翻晒或掺石灰去掉多余水分等方法立即处理。

3 路基每层压实层均应进行外观质量检查和压实度检验，路床应进行弯沉检验。路基的压实度应符合设计及规范的要求。

**3.3.5 沟槽回填土施工质量控制要点**

1 在预制涵洞现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度达5MPa后、砌体涵洞砌体砂浆强度达到5MPa且预制盖板安装后方可进行回填。现浇钢筋混凝土涵洞胸腔回填土应满足设计要求，设计无要求时宜在混凝土强度达到设计强度70%后进行，顶板以上填土应在达到设计强度后进行。

2 涵洞两侧应同时对称回填，两侧填土高差不得大于300㎜。回填过程中不得劈槽取土，严禁掏洞取土。

**3.3.6 基层施工原材料及配合比质量控制要点**

1 水泥稳定粒料当作基层时，粒料最大粒径不宜超过37.5mm。

2 当作底基层时粒料最大粒径：对于城市快速路、主干路不应超过37.5mm。对于次干路及以下道路不应超过53mm。对于水泥稳定土，土中应严格控制粒径小于0.6mm的细颗粒含量。

3 城市快速路、主干路应优先采用中粒土和粗粒土，并按3～4个不同粒级配制成级配合理的路用集料。

4 混合料应严格依据配合比设计报告进行配制，拌和应均匀、无灰条、灰团、离析现象。

**3.3.7 基层摊铺质量控制要点**

1 摊铺前路床应湿润，水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺完成，不应超过3h且不应超过水泥的终凝时间。

2 分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。

**3.3.8 基层碾压质量控制要点**

1 碾压时应处于最佳含水率或略大于最佳含水率状态。碾压应至表面平整，无明显轮迹，且达到压实度要求。

2 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头或紧急制动。基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。

**3.3.9 基层、底基层施工质量控制要点**

基层、底基层压实度、弯沉值、7d无侧限抗压强度应符合设计和规范要求。按照试验路段确定的参数施工包括集料配合比、材料松铺系数、机械组合。

**3.3.10 混凝土面层原材料及配合比质量控制要点**

1 预拌混凝土进场时，经验收合格后方可使用。

2 城市快速路、主干路和重交通以上等级道路应优先采用42.5级以上道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。

3 粗集料严禁使用未破碎的砾石。细集料应采用I级中、粗砂。

4 路面混凝土最大单位水泥用量不宜大于400kg/m³，城市快速路、主干路最大水灰比不宜大于0.44。

5 混凝土面层配合比应满足弯拉强度、工作性、耐久性三项技术要求。混凝土路面28d弯拉强度应符合规范及设计要求。

**3.3.11 混凝土面层施工前准备质量控制要点**

1 模板应安装稳固、顺直、平整、无扭曲，相邻模板连接应紧密平顺、不得错位，模内洁净、隔离剂涂刷均匀。严禁在基层上挖槽嵌入模板。

2 混凝土浇筑前基层、模板位置、高程等应符合设计要求。传力杆安装符合要求。

**3.3.12 混凝土面层施工质量控制要点**

1 混凝土进场后应检测其坍落度，且不得有离析现象。

2 混凝土抹面不宜少于4次，抹面成型后，表面应平坦、密实、无抹痕，不露石子，无砂眼和气泡，并有一定的粗糙度。抹面过程中，严禁采用洒水、撒水泥、补浆等方法找平。

3 水泥混凝土面层弯拉强度、厚度、抗滑构造深度应符合设计和施工验收规范的要求。

**3.3.13 沥青混合料原材料质量控制要点**

1 城镇路面应优先采用A级沥青或改性沥青，不宜采用煤沥青。

2 沥青混合料拌合机、马歇尔试验、油石比燃烧炉要有统计数据装置，出示每盘拌和及每次实验结果及每天拌和混合料总量。每天确定混合料标准密度时，其油石比、级配、击实温度、马歇尔试验指标都必须在允许偏差范围内。

3 对进场沥青混合料应进行外观和测温检查，严禁使用烧焦、冷凝结团、低于摊铺温度的沥青混合料。

**3.3.14 热拌沥青混合料透层、粘层、封层施工质量控制要点**

1 透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油。

2 粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后应立即铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

3 封层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青。沥青应洒布均匀、不露白，封层应不透水。

**3.3.15 热拌沥青混合料施工质量控制要点**

1 热拌沥青混合料的进场、摊铺、碾压完毕后，开放交通时间应符合设计和施工验收规范的要求。

2 摊铺速度宜控制在2～6m/min的范围内，对改性沥青混合料及SMA混合料宜放慢至1～3m/min。

3 沥青混合料摊铺时，先从横坡较低处开始，梯队间距不宜过大，以便形成热接茬。

4 热拌沥青混合料的压实应按初压、复压、终压三个阶段进行，压路机应遵循紧跟、慢压、高频、低幅的原则，碾压至无明显轮迹为止。

**3.3.16 热拌沥青混合料面层质量控制要点**

1 施工质量检测与验收项目应包括：压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等内容。

2 SMA碾压时应遵循“高温、紧跟、匀速、慢压、高频、低幅、先边、后中”的方针。

**3.3.17 挡土墙施工质量控制要点**

1 挡土墙基础地基承载力必须符合设计要求，且经检测验收合格后方可进行后续工序施工。

2 施工中应按设计规定设置挡土墙的排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝。

3 墙背填土应采用透水性材料或设计规定的填料。

**3.3.18 重力式挡土墙施工质量控制要点**

1 施工前应将基底表面风化、松软土石清除。

2 基坑应随砌筑分层回填夯实，并在表面留3%的向外斜坡。

3 墙身要分层错缝砌筑，砌出地面后基坑应及时回填夯实，并完成其顶面排水、防渗设施。

**3.3.19 悬臂式和扶壁式挡土墙施工质量控制要点**

1 整体浇筑时，宜一次完成混凝土灌注。分段浇筑时，应预埋好连结钢筋，连接处混凝土面应严格凿毛，并清洗干净。

2 预制墙板的拼缝应与基础变形缝吻合。预制墙板与基础必须按设计要求连接牢固。

**3.3.20 锚杆挡土墙施工质量控制要点**

锚杆挡土墙施工前应作锚杆抗拔力验证试验。钻孔施工孔轴应保持直线。锚杆未插入岩层部分，必须按设计要求作防锈处理。

**3.3.21 锚定板挡土墙施工质量控制要点**

1 拉杆埋于土中部分，必须进行防锈处理。肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆应作防锈处理和防水封闭。

2 拉杆及锚定板埋设，应先填土后挖槽就位。锚定板前方超挖部分宜用C20水泥混凝土或灰土回填夯实，严禁直接碾压拉杆和锚定板。

**3.3.22 加筋土挡土墙施工质量控制要点**

1 加筋土应按设计选用土，不得用白垩土、硅藻土及腐殖土等。

2 施工前应对筋带材料进行拉拔、剪切、延伸性能复试，其指标符合设计规定方可使用。

3 筋带铺设时应拉直、拉紧后在尾部固定，筋带较长时适当在中部增加固定点。

4 施工中应控制加筋土的填土层厚度及压实度。压实度应符合设计规定，且不得小于95%。

**3.3.23 人行道施工质量控制要点**

1 普通人行道面砖平整度应符合设计和施工验收规范的要求，铺设完后应及时扫砂灌缝，确保砖缝饱满，不出现沉降。

2 透水人行道透水水泥混凝土宜采用平整压实机，或采用低频平板振动机振动和专用滚压工具压实，并应辅以人工补料及找平。

3 透水混凝土基层弯拉强度、抗压强度、透水系数、厚度应符合设计要求。透水砖透水性能、强度等应符合设计要求。

**3.3.24 道路附属构筑物施工质量控制要点**

1 路缘石的安装应线条顺畅，灌缝必须饱满嵌实。曲线段的路缘石宜按设计弧形加工预制。

2 人行横道范围内立缘石与路面高差为0。单面坡缘石坡道的坡度不应大于1:20。三面坡缘石坡道的正面及侧面的坡度不应大于1:12。

3 盲道应贯通、连续，中途不得有电线杆、拉线、指路牌、树木等障碍物。盲道与路缘石、侧石的垂直距离应大于250～500㎜。

4 在平面位置遇有障碍物无法避开时，盲道应绕行布置并保证不间断，并应在障碍物相距外边缘250～500㎜处设置标记提示盲道。

**3.3.25 道路工程冬季施工质量控制要点**

1 应尽量将土方、土基施工项目安排在上冻前完成。

2 准备好防冻覆盖和挡风、加热、保温等物资。

3 路基采用机械为主、人工为辅方式开挖，挖到设计标高立即碾压成型。

4 城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路及以下填料中冻土块最大尺寸不得大于100mm。冻土块含量应小于15%。

5 石灰及石灰粉煤灰稳定土类基层，宜在进入冬期前15-30d停止施工，不得在冬期施工。

6 城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时严禁冬期施工。次干路及以下道路在施工温度低于5℃时，应停止施工。

**3.4 排水工程**

**3.4.1 原材料质量控制要点**

工程所用的管材、管道附件、构配件和主要原材料等产品应进行验收检查，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

**3.4.2 对有地下水影响的土方施工质量控制要点**

应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工降排水方案。

**3.4.3 沟槽开挖与支护施工质量控制要点**

1 基坑开挖深度超过3m或未超过3m但地质条件和周边环境复杂的需编制专项施工方案。基坑开挖深度超过5m或未超过5m但地质条件周边环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑物安全的专项施工方案应组织进行专家论证。

2 沟槽临时堆土应满足相应规范的要求，沟槽边堆置土方不得超过设计堆置。

3 沟槽支护结构强度、刚度、稳定性应符合设计要求。

**3.4.4 地基处理质量控制要点**

1 沟槽开挖的槽底原状地基土不得扰动，槽底不得受水浸泡或受冻。槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填。

2 槽底局部超挖或发生扰动时，超挖深度不超过150㎜时，可用挖槽原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度。

3 槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。

**3.4.5 管道基础施工质量控制要点**

1 管道基础采用原状地基时，其承载力应符合设计要求，检查地基处理，承载力检验报告、复核地基承载力检验报告。

2 柔性管道砂石基础结构设计无要求时，宜铺设厚度不小于100㎜的中、粗砂垫层。

3 砂石基础压实度应符合设计或规范要求，检查砂石材料质量检测报告、压实度试验报告。

**3.4.6 管道安装施工质量控制要点**

1 钢筋混凝土管及预自应力混凝土管安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷，应修补并经鉴定合格后方可使用。

2 柔性接口的钢筋混凝土管橡胶圈应平直、无扭曲。橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂。

3 刚性接口的钢筋混凝土管道，钢丝网水泥砂浆抹带接口所用砂粒径为0.5～1.5㎜，含泥量不得大于3%。

**3.4.7 化学建材管道连接质量控制要点**

1 管道连接所用的钢制套筒、法兰、卡箍、螺栓等金属制品应根据现场土质并参照有关标准采取防腐措施。

2 承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行。

3 电熔、热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制，挤出焊接时对焊接设备的操作，必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行。

**3.4.8 冬期、雨期施工质量控制要点**

冬期施工不得使用冻硬的橡胺圈，雨期施工应制定防止漂管的应急措施。

**3.4.9 管道回填施工质量控制要点**

1 刚性管道应逐层对称回填压实。

2 柔性管道管基有效支撑角范围内采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500㎜范围内，必须采用人工夯实。

3 柔性管道回填至设计高程时，应在12～24h内测量并记录管道变形率，沟槽回填土压实度应符合设计及规范要求。

**3.4.10 顶管沉井施工质量控制要点**

1 沉井混凝土施工缝处理应采用凹凸缝或设置钢板止水带，施工缝应凿毛并清理干净。

2 沉井下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式，做到“随挖随纠、动中纠偏”。

3 封底前基底浮泥、沉积物和风化岩块等应清除干净。水下封底导管埋入混凝土的深度不宜小于0.8m。

**3.4.11 顶管工作井施工质量控制要点**

1 土方开挖过程中，应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

2 后背墙结构强度与刚度必须满足顶管、盾构最大允许顶力和设计要求。后背墙平面与掘进轴线应保持垂直，表面应坚实平整。

3 施工前必须对后背土体进行允许抗力的验算，验算未通过时应对后背土体加固，以满足施工安全、周围环境保护要求。

**3.4.12 顶管顶进施工质量控制要点**

掘进过程中应严格量测监控，实施信息化施工，应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则，控制顶管机前进方向和姿态，确保开挖掘进工作面的土体稳定性和土（泥水）压力平衡。并控制顶进速度、挖土和出土量，减少土体扰动和地层变形。

**3.4.13 顶管顶进过程中的测量纠偏质量控制要点**

1 施工过程中应对管道水平轴线和高程、顶管机姿态等进行测量，并及时对测量控制基准点进行复核，发生偏差时应及时纠正。

2 在顶进中及时纠偏，应采用小角度纠偏方式。纠偏时开挖面土体应保持稳定。

3 触变泥浆注浆应遵循“同步注浆与补浆相结合”和“先注后顶、随顶随注、及时补浆”的原则。施工中应对触变泥浆的黏度、重度、pH值，注浆压力，注浆量进行监测。

**3.4.14 顶管顶进过程中的抗浮措施质量控制要点**

1 基坑受承压水影响时，应进行承压水降压计算，对承压水降压的影响进行评估，必要时增设减压井。

2 在施工过程中不得间断降排水，并应对降排水系统进行检查和维护。构筑物不具备抗浮条件时，严禁停止降、排水。

**3.4.15 定向钻施工质量控制要点**

1 泥浆的材料、配比和技术性能指标应满足施工要求。

2 扩孔时应严格控制回拉力、转速、泥浆流量等技术参数，确保成孔稳定和线形要求，无坍孔、缩孔现象。

3 管道回拖应严格控制钻机回拖力、扭矩、泥浆流量、回拖速率等技术参数，严禁硬拉硬拖。

**3.4.16 箱涵施工质量控制要点**

箱涵混凝土浇筑前，应计算核查模板支架的承载力、刚度、稳定性，检查钢筋及预埋件的位置、规格，并做好记录。

**3.4.17 施工缝及变形缝的防水质量控制要点**

1 塑料或橡胶止水带接头应采用热接，不得采用叠接。接缝应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。

2 金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。

3 止水带安装应牢固，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对正，带面不得有裂纹、孔洞等。

4 回填必须待箱涵达到设计强度100%后方可回填。回填材料必须符合设计要求，对称进行，高差不得大于300㎜。

**3.4.18 井室施工质量控制要点**

1 预制装配式结构的井室设有橡胶密封圈时，胶圈应安装稳固，止水严密可靠。现浇钢筋混凝土井室应振捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象，浇筑时应同时安装踏步。

2 检查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平，雨水（合流）检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。

3 城市快速路、主干道和重交通道路快车道上的井盖承载力不得低于400kN。次干道的车行道及城市快速路、主干道和重交通道路慢车道上的井盖承载力不得低于250kN。

**3.4.19 功能性试验质量控制要点**

1 无压管道闭水试验时，应进行外观检查，不得有漏水现象，且实测管道渗水量闭水试验为合格。

2 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

3 箱涵施工完毕后应进行满水试验。

**3.5 桥梁工程**

**3.5.1 预应力原材料与器具的质量控制要点**

1 每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一规格、同一生产工艺的产品组成。

2 进场时，应对预应力筋、锚具、夹具和连接器的质量证明文件、型号、规格等进行检验。

3 按进场的批次抽样进行力学性能等检验，并检查产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告。

**3.5.2 预应力筋、成孔管道的定位质量控制要点**

1 凡施工时需要预先起拱的构件，预应力筋或成孔管道宜随构件同时起拱。

2 预应力钢束波纹管定位时，应保证直线段线型直顺，曲线段线型圆顺。

3 施工中应注意保证预应力筋和预应力孔道的间距及保护层厚度满足设计要求。

4 锚垫板和连接器的位置和方向应符合设计要求。

5 预应力混凝土浇筑时，对预应力筋锚固区及钢筋密集部位，应加强振捣，后张构件应避免振动器碰撞预度力筋的管道。

**3.5.3 预应力张拉和放张施工质量控制要点**

1预应力施工应按设计要求，编制专项施工方案和作业指导书，并按相关规定审批。

2 预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。预应力筋张拉和放张时，混凝土强度必须符合设计规定。

3 预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。

4 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计及规范要求。

5 张拉施工质量控制应做到“六不张拉”，即：没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、砼强度达不到设计要求，不张拉。

**3.5.4 灌浆与封锚施工质量控制要点**

1 预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30㎜且不应小于1.5倍预应力筋直径。

2 灌浆孔道内的硬化浆体应饱满、密实，充盈度应满足要求。

3 锚固段的混凝土厚度应不小于50㎜或设计要求。封锚混凝土应密实、无裂纹。封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的80%，且不得低于30MPa。

**3.5.5 混凝土灌注桩施工质量控制要点**

1 钻孔灌注桩成孔达到设计深度后，应对桩孔进行检验。清孔后，应对孔底沉渣厚度进行检验。在导管安装完毕后，需再次检测桩孔底部沉渣厚度，若沉渣厚度不符合要求，需进行二次清孔。

2 灌注桩钢筋骨架的制作应符合设计要求及相关国家现行标准的各项规定。

3 若发现溶洞，宜采用冲击钻施工。溶洞处理常用方法为抛填法及预压浆处理法。

**3.5.6 沉入桩施工质量控制要点**

1 除一般的中、小桥沉桩前可不进行试桩外，其他沉桩工程均应在施工前进行工艺试桩和承载力试桩。

2 当沉入桩在沉桩过程中发现贯入度剧变、桩身突然倾斜、位移或有严重回弹、桩头或桩身破坏、地面隆起、桩身上浮等情况时，应暂停施工，并采取措施进行处理。

**3.5.7 承台基坑开挖前质量控制要点**

承台基坑开挖前需做好坑顶、坑底的排水工作，防止基坑浸水。承台混凝土宜连续浇筑成型。分层浇筑时，接缝应按施工缝处理。

**3.5.8 扩大基础基坑内的地基承载力质量控制要点**

必须满足设计要求，基坑开挖完成后应会同设计、勘探单位实地验槽，确认地基承载力满足设计要求。

**3.5.9 现浇混凝土墩台及盖梁质量控制要点**

1 模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施。

2 混凝土浇筑时，应控制混凝土浇筑速度，防止模板发生变形、移位或开裂等现象。

3 墩、台帽及盖梁的钢筋施工应尽量避免在接头处起弯，同时还应控制支座及上部结构所需要的预埋件及预埋筋的设置。

**3.5.10 预制钢筋混凝土柱及盖梁施工质量控制要点**

1 预制柱式墩台施工时，杯口与预制件接触面均应凿毛处理，埋件应除锈并应校核位置，合格后方可安装。

2 预制墩、台帽及盖梁在安装前，应对接头混凝土面凿毛处理，预埋件应除锈。

**3.5.11 台背填土施工质量控制要点**

1 台身、挡墙混凝土强度达到设计要求的75%以上时，方可回填土。台背填土不得使用含杂质、腐殖土或冻土块等土类，宜采用透水性土。

2 台背、锥坡应同时回填，并按设计宽度一次填齐。

3 台背填土宜与路基填土同时进行。

**3.5.12 支座进场质量控制要点**

应对其产品合格证、出厂性能试验报告进行核查。支座的规格、性能均应符合设计要求，并应符合相应产品标准的规定。

**3.5.13 支座安装前质量控制要点**

应检查跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向，确认符合设计要求。

**3.5.14 现浇混凝土梁（板）施工质量控制要点**

1 支架应稳定、牢固，支架的地基承载力应符合要求。满布支架的地基表面应平整，并应有防排水措施，支架底部不得被水浸泡。

2 安装支架时，应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形，设置预拱度。各种支架和模板安装后，应采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。

3 在浇筑过程中，应对支架的变形、位移、节点和卸架设备的压缩及支架地基地沉降等进行监测。

**3.5.15 悬臂浇筑质量控制要点**

1 挂篮组装后，应按设计荷载做载重试验，以消除非弹性变形。

2 桥墩两侧梁段基臂施工应对称、平衡。平衡偏差不得大于设计要求。

3 连续梁T构的合龙宜在一天中气温最低时进行，合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。

**3.5.16 装配式梁（板）施工质量控制要点**

1 梁板安装前，应对墩、台、支座位置等进行复核测量。梁板就位后，应及时设置保险垛或支撑将构件临时固定。

2 梁板上有预留孔道的，其中心应在同一轴线上偏差应不大于4㎜。

3 梁体接头处钢筋的焊接或金属部件的焊缝必须经过隐蔽工程验收后，方可浇筑接头混凝土。

**3.5.17 钢梁安装质量控制要点**

1 钢梁所使用的钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2。

2 钢梁出厂前必须进行试拼装，并应按设计和有关规范要求进行验收，钢梁在安装前应清除钢梁上的附着物，安装中应采取措施防止杆件产生变形。

3 安装过程中，每完成一节段应焊接固定一个节段，测量其位置、标高和预拱度，不符合要求应及时校正，直至满足设计要求。

4 钢梁节段现场焊接连接，应按设计要求进行。采用高强螺栓连接时，高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。对螺栓拧紧度不足者应补拧，对超拧者应更换、重新施拧并检查。

**3.5.18 钢梁涂装施工质量控制要点**

1 涂装前应将钢材表面的焊渣、灰尘、油污、水和毛刺等清理干净，且应进行防锈处理。

2 防腐涂料应有良好的附着性、耐蚀性，其底漆应具有良好的封孔性能。钢梁表面处理的最低等级应为Sa2.5。

3 上翼缘板顶面和剪力连接器均不得涂装，在安装前应进行除锈、防腐蚀处理。

**3.5.19 钢梁质量检验质量控制要点**

1 高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求。

2 高强螺栓的栓接板面摩擦面 除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。

3 焊接完毕后，所有焊缝必须进行外观检查，且检查合格后应在24h后按规定进行无损探伤检测，确认合格。

4 钢梁安装完成后，应检验轴线偏位及梁底标高是否符合允许偏差。

**3.5.20 桥面排水设施施工质量控制要点**

1 排水沟槽与植筋采用塞焊连接，排水沟与排水钢管连接处应采用焊接并进行打磨处理。打磨处理后，封堵排水钢管下端，做闭水试验。

2 排水沟构件的防腐涂刷应按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235中的有关要求执行。

3 桥面泄水孔（排水孔）周边的路面一般随桥面铺装层同时施工，泄水孔的顶面高度应低于桥面铺装层10～15㎜。

4 泄水管安装应牢固可靠，与铺装层及防水层之间应结合密实，无渗漏现象。金属泄水管应进行防腐处理。

**3.5.21 桥面防水层施工质量控制要点**

1 桥面应采用柔性防水，防水层施工应采用满贴法。

2 卷材防水层应顺桥方向铺贴，应自边缘最低处开始，顺流水方向搭接。

3 防水层严禁在雨天、雪天和五级（含五级）以上大风天气施工。气温低于-5℃时不宜施工。

**3.5.22 钢桥面铺装层施工质量控制要点**

1 钢桥面进行铺装前，应按设计要求及相关规范规定对桥面进行除锈防腐和涂装以及防水层施工处理。

2 雨天和雨后桥面未干燥时，不得进行桥面铺装层施工。

**3.5.23 水泥混凝土铺装层施工质量控制要点**

1 混凝土铺筑前需检查基层或砂垫层表面、模板位置、高程等是否符合设计要求，钢筋、预埋胀缝板、传力杆等安装是否符合要求，并保证模板支撑接缝严密、模内洁净、隔离剂涂刷均匀。

2 采用预拌混凝土时，入泵坍落度应控制在120±20㎜。

**3.5.24 水泥混凝土桥面上的沥青铺装层施工质量控制要点**

1 铺筑前应在桥面防水层或在防水粘结层上撒布一层沥青石屑保护层，并用轻碾慢压。

2 沥青铺装宜采用双层式，底层宜采用高温稳定性较好的中粒式密级配热拌沥青混合料，表层应采用防滑面层。

**3.5.25 钢桥面上的沥青铺装层施工质量控制要点**

1 铺装材料应防水性能良好，具有高温抗流动变形和低温抗裂性能，具有较好的抗疲劳性能和表面抗滑性能。

2 桥面铺筑沥青铺装层前应涂刷防水粘结层，涂刷防水粘结层前应磨平焊缝、除锈、除污，涂防锈层。

**3.5.26 桥梁伸缩装置质量控制要点**

应满足伸缩量设计要求。伸缩装置安装前应检查修正梁端预留缝的间隙与缝宽应符合设计要求，上下必须贯通，不得堵塞。

**3.5.27 桥梁护栏施工质量控制要点**

1 混凝土防撞护栏模板安装前，应对桥面设置防撞护栏或栏杆的位置高度进行复测，并检查预埋钢筋位置和数量。护栏施工时，应保证线形流畅、平顺，伸缩缝必须全部贯通。

2 预制混凝土护栏栏杆，采用榫槽连接时，安装就位后应用硬塞块固定，灌浆固结。采用金属护栏杆时，焊接必须牢固，毛刺应打磨平整，并及时除锈防腐。

**3.5.28 桥梁附属结构施工质量控制要点**

1 防眩板安装应与桥梁线形一致，防眩板的荧光标识面应迎向行车方向。

2 声屏障应连续安装，不得留有间隙，在桥梁伸缩缝部位应按设计要求处理。安装时应选择桥梁伸缩缝一侧的端部为控制点，依序安装。

3 梯道平台和阶梯顶面应平整，不得反坡造成积水。

4 桥上灯柱必须与桥面系混凝土预埋件连接牢固，桥外灯杆基础必须坚实，其承载力应符合设计要求。灯柱、灯杆的电气装置及其接地装置必须符合设计要求，并符合国家现行有关标准。

**3.6 综合管廊工程**

**3.6.1 基坑开挖质量控制要点**

1 基坑开挖前应确认支护结构、基坑上体加固、降水和基坑监测布置达到设计和施工要求，且围护结构应通过降水试验检验符合闭水要求。

2 基坑开挖后应进行地基验槽，并应清除表层浮土和积水。

3 应保证施工范围内的排水畅通，并应采取防止雨水等地表积水流入坑内的措施。

**3.6.2 结构强度质量控制要点**

1 基坑回填前，应确定回填土料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。

2 综合管廊两侧土方回填应对称、分层、均匀。

3 综合管廊回填土压实度应满足设计和规范的要求。

**3.6.3 现浇混凝土结构施工质量控制要点**

1 综合管廊现浇钢筋混凝土结构施前应对基坑槽的基坑支护体系受力后的轴力变形、位移情况、线位标高进行验收，并对基坑稳定性、安全性做出评估。

2 模板及支撑的强度、刚度及稳定性应满足规范要求。

3 综合管廊主体结构混凝土达到设计和规范要求时，方可拆除模板。

**3.6.4 装配式结构施工质量控制要点**

1 装配式综合管廊工程施工前，应编制构件吊装、运输及安装专项施工方案。

2 预制构件安装前，应核对预制构件混凝土强度及预埋件的型号、规格、数量、外观等是否符合设计文件要求。

3 预制构件采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应满足设计和规范的要求。

**3.6.5 施工缝的留设与处理质量控制要点**

1 墙体水平施工缝的留设位置应符合设计规定。设计无规定时，墙体与底板之间的施工缝，宜留在与底板上表面的距离不应小于300㎜处。

2 变形缝区间的侧墙与顶板宜一次浇筑成型，不宜留设施工缝。

3 施工缝处二次浇筑混凝土前，混凝土结合面应做凿毛处理。

**3.6.6 防水施工前质量控制要点**

综合管廊防水施工前，施工单位应编制防水工程专项施工方案。

**3.6.7 卷材防水质量控制要点**

应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。

**3.6.8 防水层施工质量控制要点**

1 现浇混凝土结构综合管廊侧墙迎水面的防水设计应采用分离式结构、复合式结构时，应设置外设柔性防水层，并应与结构顶板及底板防水层形成整体封闭的外设防水系统。

2 采用叠合式结构时，可设置刚性防水层或直接浇筑防水混凝土。

3 防水等级为一级时，外设防水层设防不应少于两道。防水等级为二级时，外设防水层设防不应少于一道。

4 铺贴前应在基层上弹线、定位，并宜将卷材展开放置0.5h以上。同一层相邻两幅卷材短边搭接缝应错开500㎜以上。

5 铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开1/3～1/2幅宽。

**3.6.9 受侵蚀性介质作用或受振动作用的综合管廊采用涂料防水质量控制要点**

1 施工前应按照设计要求确定单位面积材料用量、涂布遍数。

2 涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体。

**3.6.10 变形缝、施工缝、后浇带及预埋件防水质量控制要点**

1 变形缝防水应采用的中埋式止水带和外贴式止水带，宽度不应小于350㎜。

2 施工缝止水带应在结构断面的中部对称埋设。施工缝部位的卷材、涂料加强层应施做在迎水面，并应以缝为中心对称铺设。

3 后浇带防水构造应根据结构形式、可操作性及施工条件进行设计，后浇带两侧混凝土竖向断面可采用竖直、凹凸企口或台阶等形式。

4 预埋件防水，预埋件端部或预留孔底部的混凝土厚度不得小于250㎜。装配式综合管廊拼缝防水应采用预制成型弹性密封垫为主要防水措施。

**3.7 城市管道工程**

**3.7.1 管道组对质量控制要点**

1 管道安装应按“先大管、后小管，先主管、后支管，先下部管、后中上部管”的原则。

2 管道组成件安装前，与管道工程有关的土方工程及钢结构工程应完成并已检查合格，满足安装要求。

3 管道中心线或管道支架标高和坡度符合设计要求。

4 管道对口时的错边量应满足验收规范要求。

**3.7.2 管道焊接质量控制要点**

1 当存在下列任一情况且未采取有效的防护措施时，严禁进行焊接作业：相对湿度大于90%、焊条电弧焊时风速大于8m/s、气体保护焊时风速大于2m/s、雨雪天气。

2 坡口形式、焊接材料、预热温度、层间温度、焊接速度、焊接电流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度、保护时间等焊接工艺参数，在施焊时必须严格遵守，不得随意改动。

3 除工艺有特殊要求外，每道焊缝均应一次连续焊完，相邻两焊缝起点位置应错开。

4 在对管道焊缝进行热处理时，特别要防止管内穿堂风的影响，采取相应措施，保证热处理成功。

**3.7.3管道法兰连接质量控制要点**

法兰的选用必须符合设计要求，设计无要求时，应按系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。当选择与设备或阀件相连接的法兰时，应按不低于设备或阀件公称压力的原则选用。

2 法兰在安装前必须进行外观检查，表面应平整光洁，不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等降低法兰强度和连接可靠性的缺陷，在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法兰侧面应有公称压力、公称直径、执行标准等标志。

3 法兰与管道组装时，应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当设计无要求时，法兰连接的平行偏差不应大于法兰外径的1.5%，且不大于2mm。两法兰不平行且超过要求时必须进行调整，防止或减少法兰结合面泄漏。不得使用加偏垫、多层垫或用强紧螺栓的方法消除歪斜。

4 法兰在与管道焊接连接时，应按标准规定双侧焊接，焊脚高度应符合规定。

5 密封材料的选择应与工作介质相适应。紧固螺栓受力应均匀，露出螺母以1～3倍螺距为宜。

**3.7.4 聚乙烯管道连接质量控制要点**

1热熔连接的参数（加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等）均应符合管材、管件生产厂的规定。

2热熔连接应对全部接头进行翻边对称性和对正性（错边）进行不少于10%的翻边切除检验。

3 当材料具有不同级别、不同的熔体质量流动速率及不同标准尺寸比时，必须使用电熔方法进行连接。

4 电熔连接时，应检查插口的插入深度是否符合要求，焊后进行外观检查。

**3.7.5 管道防腐保温质量控制要点**

1 必须按设计要求的材料种类选择。在雨、雪、风沙天气以及相对湿度较大的环境下，无有效措施不得进行防腐施工。

2 涂刷类型的防腐层应按规定分层施工，每层涂料施工时，前道涂料应表干，涂层厚度应均匀，无流淌、褶皱、针孔、空鼓等缺陷，实干后方可采取保护性措施；胶带类型的防腐层施工时，应严格控制好施工温度，严禁超温加热，搭接宽度应符合标准规定或设计要求，施工顺序应符合生产厂家要求。

**3.8 生活垃圾填埋处理工程**

**3.8.1 垃圾填埋场站防渗材料、铺设及焊接质量控制要点**

1 垃圾填埋场站防渗系统工程中使用的材料包括高密度聚乙烯HDPE膜、土工布、纳基膨润土防水毯GCL、土工复合排水网等。

2 防渗材料的厚度和外观质量应符合相关规定。

3 高密度聚乙烯HDPE膜铺设时应一次展开到位，且应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量。焊接时，对热熔焊接每条焊缝应进行气压检测，对挤压焊接每条焊缝应进行真空检测。

4 土工布的搭接宽度质量控制要点。边坡上的土工布施工时，应预先将土工布锚固在锚固沟内，铺设方向应与坡面一致。

5 纳基膨润土防水毯GCL应以品字形分布，边坡不应存在水平搭接，搭接宽度质量控制要点。施工过程中应随时检查外观有无破损、孔洞等缺陷。

6 土工复合排水网的排水方向应与水流方向一致，边坡上的土工符合排水网不宜存在水平接缝。

**3.8.2 垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸质量控制要点**

1 石笼导气井直径不应小于600㎜，公称外径不应小于110㎜，管材开孔率不宜小于2%。

2 导气井宜在填埋库区底部主、次盲沟交汇点取点设置，并应以设置点为基准，沿次盲沟铺设方向，采用等边三角形、正六边形、正方形等形状布置。

**3.8.3 垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格质量控制要点**

1 导排系统应确保在填埋场的运行期内防渗衬层上的滤液深度不大于300㎜。

2 地下水导流盲沟布置可参照渗沥液导排盲沟布置，可采用直线型干管或树枝型干管和支管。

3 HDPE导排管的直径干管不应小于250㎜，支管不应小于200㎜。HDPE管的开孔率应保证强度要求。

**3.8.4 进行水池满水试验质量控制要点**

1 满水试验对池底有观测沉降要求时，应选定观测点，并测量记录池体各观测点初始高程。

2 池内注水应分三次进行，每次注水为设计水深的1/3。注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。每次注水应读24h的水位下降值，计算渗水量。

3 水池渗水量计算应按池壁和池底的浸湿面积计算。钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（㎡·d），砌体结构水池渗水量不得超过3L/（㎡·d）。